附件2：

鲁泰纺织服装学院硕士研究生招生考试

考试大纲

科目代码：837 科目名称：纺织材料学 考试范围： 一、纺织纤维 1.知识点梳理。纤维结构基础知识：（1）纤维的大分子结构（纤维大分子主链的化学组成及连接方式、侧基与端基、大分子链的柔性）；（2）纤维聚集态结构（纤维大分子间的作用力、纤维的凝聚态结构）；（3）纤维结构测试方法（显微分析技术法、X射线衍射法、红外光谱分析法、核磁共振法）。 基本要求：了解纤维大分子主链的化学组成及连接方式；了解侧基与端基对大分子改性的意义；掌握常见纤维的分子间作用力；掌握纤维结构测试的几种方法，并据此对纤维进行结构表征。 2.知识点梳理。纺织纤维的形态及基本性质：（1）纤维的细度（纤维的细度指标、纤维的细度不匀及其指标、纺织纤维细度测量方法，纤维细度对纤维、纱线及织物的影响）；（2）纤维的截面形状（纤维异性化、异形纤维的特征与指标）；（3）纤维的长度（纤维长度分布于指标、纺织纤维长度测量方法、纺织纤维长度于工艺关系）；（4）纤维的卷曲与转曲（纤维的卷曲及表征、纤维的转曲及表征）；（5）纤维的吸湿性（纤维的吸湿平衡、纤维的吸湿指标、纤维的吸湿等温线、吸湿滞后现象、温度对吸湿的影响、纤维结构与吸湿的关系）；（6）纤维的拉伸强度（纤维拉伸断裂性能的基本指标、断裂伸长率、纤维拉伸的初始模量）。 基本要求：掌握纤维细度的直接和间接表征方法，能运用线密度、纤度和公制支数表示纤维细度。能熟练将特克斯转换为纤维直径。掌握纤维细度不匀的测试方法，并能分析细度不匀产生的原因。能正确分析并评判纤维细度对纤维本身、纱线质量及纺纱工艺、织物外观及手感的影响。 3.知识点梳理。植物纤维：（1）种子纤维（棉纤维、木棉、牛角瓜纤维）；（2）韧皮纤维（韧皮纤维种类、韧皮纤维的初加工、韧皮纤维的化学组成）；（3）叶纤维（剑麻、蕉麻、菠萝叶纤维）；（4）维管束纤维（竹纤维、莲杆纤维）。 基本要求：掌握棉纤维的形态及结构，并能解释棉纤维耐碱不耐酸的原因。结合大分子结构，能合理阐释棉织物舒适性的原因；能通过麻纤维的截面，说明麻纤维吸放湿速率快的原因；能结合麻纤维的聚集态结构，推测麻纤维的适合应用领域；熟悉韧皮纤维的化学组成及初加工；能区分叶纤维与韧皮纤维的成分差异，能描述竹纤维的主要性能。 4.知识点梳理。动物纤维：（1）毛纤维（毛纤维的分类、毛纤维的分子结构、毛纤维的形态结构、毛纤维的品质特征、毛纤维的初加工、用于毛纺工业的其他动物毛、改性羊毛）；（2）蚕丝（桑蚕丝、柞蚕丝、其他蚕丝、天然彩色蚕茧、绢纺原料）；（3）蜘蛛丝（蜘蛛丝的分类和形态、蜘蛛丝的组成和结构、蜘蛛丝的力学性能、蜘蛛丝的化学性能、蜘蛛丝的其他性能、蜘蛛丝的人工生产）。 基本要求：能通过毛纤维的纵向表观形态和螺旋形分子结构，阐述毛织物活络或具有形神兼备弹性的原因；能理解毛纤维缩绒性的原因，并能通过增量法和减量法进行防缩绒整理；熟悉蚕丝的形成过程及蚕茧的三层结构差异，掌握绢丝纺原料的来源；了解蜘蛛丝的柔韧性，能认识到蜘蛛丝的研究前沿。 5.知识点梳理。化学纤维：（1）再生纤维（再生纤维素纤维、再生蛋白质纤维、其他再生纤维）；（2）半合成纤维（醋酯纤维、聚乳酸纤维）；（3）合成纤维（合成纤维的种类、聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚烯烃类纤维、高性能纤维、聚杂环纤维）。 基本要求：能理解再生纤维、半合成纤维及合成纤维概念方面的区别；了解黏胶纤维的制备流程，能解释并掌握黏胶纤维皮芯结构形成的原因；了解再生大豆蛋白纤维、再生牛奶蛋白纤维的分子结构，能根据其性能，理解用途；熟悉醋酯纤维和聚乳酸纤维的合成过程，掌握聚乳酸纤维的应用；掌握聚酯纤维、聚氨酯纤维及聚烯烃类纤维的性能及用途；理解高性能纤维强度高、模量大的原因。 6.知识点梳理。无机纤维：（1）石棉、玻璃（石棉纤维的种类、结构、性能及主要用途；玻璃纤维的种类、组成、主要性能及主要用途）；（2）碳纤维（碳纤维的种类、结构、性能及主要用途）；（3）新型无机纤维（碳化硅纤维、玄武岩纤维、硼纤维、氧化铝纤维、无机复合纤维）。 基本要求：能概括无机纤维的共性，了解石棉、玻璃纤维的性能；掌握碳纤维的性能及用途；了解各种新型无机纤维的性能。 - 纺织纱线 1. 知识点梳理。纱线的分类与结构。1）纱线的分类（按纤维原料组成分类、按纱线结构分类、按纱线系统分类、按纱线方法分类、按纱的用途分类）；2）纱线的结构（纱线的基本结构特征、理想纱线的加捻、常用纱线与长丝纱的结构特征）。 基本要求：掌握纱线的分类；能描述纱线的基本结构特征，掌握理想纱线的加捻形态。 2. 知识点梳理。纱线的结构参数与性能指标。1）纱线的细度（纱线的公定回潮率与公定重量、纱线的细度指标、纱线的线密度偏差、纱线的体积质量与直径）；2）常用纱线的规格与品质（纱线原料及混纺品种、比例的标志；棉型纱线的主要品种、规格和用途；毛型纱线的主要品种、规格和用途；化纤长丝主要品种、规格和用途）；3）纱线的细度均匀度（不匀率指标、纱线不匀的检测方法、波谱图、长片段不匀和短片段不匀）；4）纱线的加捻指标与纤维的径向转移（纱线的加捻指标、纱中纤维的径向转移）。 基本要求：掌握纱线细度指标之间的换算；了解纤维原料及混纺品种、比例的标志；掌握纱线不匀的检测方法，并能根据波谱图分析产生不匀的原因；能分析加捻对纱线的物理力学性能、外观、手感等方面的影响；掌握纱中纤维径向分布与纤维性能的关系，理解纤维径向分布的转移指数。 - 纺织织物 知识点梳理。织物的组成、分类与结构。1）织物的组成、形成方法及其分类（织物按组成分类、织物按形成方式分类）；2）机织物的结构（基础织物组织，结构相的表述，多向、多维及多层机织物）；3）针织物的结构（纬编针织物的结构与织纹组织、经编针织物的结构与织纹组织）；4）非织造布（非织造织物的定义和分类、非织造织物的结构）。 基本要求：掌握织物的分类方法，掌握机织物的结构参数；理解结构相的概念，能阐述结构相对屈曲波高、织物厚度的影响；掌握针织物的成形及结构，能总结针织物的特点；掌握非织造织物的定义和分类。 三、纺织织物 知识点梳理。织物的组成、分类与结构。1）织物的组成、形成方法及其分类（织物按组成分类、织物按形成方式分类）；2）机织物的结构（基础织物组织，结构相的表述，多向、多维及多层机织物）；3）针织物的结构（纬编针织物的结构与织纹组织、经编针织物的结构与织纹组织）；4）非织造布（非织造织物的定义和分类、非织造织物的结构）。 基本要求：掌握织物的分类方法，掌握机织物的结构参数；理解结构相的概念，能阐述结构相对屈曲波高、织物厚度的影响；掌握针织物的成形及结构，能总结针织物的特点；掌握非织造织物的定义和分类。 四、纺织材料的基本力学性质、热学性质、电学及磁学性能和光学性质 1.知识点梳理。纺织材料的基本力学性质。1）拉伸性质；2）压缩性质；3）弯曲性质；4）剪切性质；5）力学疲劳性质。 基本要求：熟悉拉伸性能的基本指标，并能通过拉伸断裂曲线判断纺织材料的类型；掌握纺织纤维的拉伸断裂机理及主要影响因素；掌握纱线的断裂机理及主要影响因素，并分析混纺纱拉伸断裂特征；掌握织物拉伸测定方法，并理解织物断裂机理；理解纺织材料的蠕变和松弛，简单了解纺织材料动态力学性能。 2.知识点梳理。纺织材料的热学性质。1）比热容与热焓；2）导热性质；3）热转变温度；4）阻燃性。 基本要求：掌握比热容和热焓的概念，能分析影响比热容的因素；掌握纤维导热系数的概念，并能分析影响纤维集合体导热性的主要因素；熟悉纤维的热力学三态及其相互转化；掌握织物拉伸测定方法，并理解织物断裂机理； 3.知识点梳理。电磁及光学性质。1）；电学；2）磁学；3）光学。 基本要求：掌握纤维材料的介电性能，并能据此进行导电及抗静电纺织品设计；掌握纺织材料静电序列的应用；掌握纺织材料的磁学性能，并能进行纺织材料防电磁辐射性能评价；了解纺织材料的光泽表征、吸收光谱。 五、纺织材料的服用性能及标准管理 知识点梳理。1）纺织品外观性能；2）纺织品耐用性及卫生安全性；3）纺织材料测试标准。 基本要求：掌握纺织品的外观性能表示方法及指标；理解纺织品手感的概念及表达方法；掌握纺织品耐用性表示方法及指标；掌握纺织材料的卫生安全性指标及方法；了解纺织品测试标准制定与管理概况。 六、参考书目 姚穆. 纺织材料学(第5版)[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2019. 复试科目名称：非织造学 考试范围： 一、绪论 掌握非织造材料与其他四大柔性材料的相互关系；掌握非织造工艺过程；掌握非织造材料的特点和应用领域；理解我国国标赋予非织造材料的定义；根据成网或加固方法，非织造材料的分类。 二、非织造用纤维原料 掌握纤维在非织造材料中的作用；掌握纤维特性对非织造材料工艺和材料性能的影响规律；掌握非织造材料用纤维选用原则；掌握非织造常用纤维的结构和性能。 三、短纤维成网工艺与原理 掌握梳理机上回转工作件的三大作用、实现条件；理解梳理单元；掌握杂乱梳理的形式和原理；掌握气流成网的原理和形式；掌握气流成网形成的纤网特点；掌握干法造纸的还念和基本工艺；掌握湿法成网的成形原理。 四、针刺加固工艺和原理 掌握针刺加固原理；掌握主针刺和裕针刺的主要区别；掌握选用刺针的原则；针刺工艺对针刺非织造材料性能的影响。 五、水刺加固工艺和原理 掌握水刺的原理及工艺过程；掌握水刺工艺对水刺非织造材料性能的影响；掌握工艺参数对产品性能影响及结构特点；掌握预湿工艺对缠结性能的影响；掌握转鼓水刺工艺和平网水刺加固工艺；掌握水过滤的作用。 六、热粘合工艺和原理 掌握热粘合法非织造布的原理；掌握热粘合工艺对热粘合法非织造材料性能的影响；掌握热轧工艺三要素对非织造结构和性能的影响；掌握热轧和热熔工艺的异同点；掌握热轧工艺中纤网的受热机理；掌握双组分纤维用于热粘合非织造工艺的特点。 七、化学粘合工艺和原理 掌握化学粘合法非织造布的原理；掌握化学粘合工艺对化学粘合法非织造材料性能的影响；掌握泡沫浸渍法和饱和浸渍法非织造材料加工工艺的异同点，并掌握对各自产品性能的影响；了解非织造材料的粘合机理。 八、纺丝成网工艺和原理 掌握聚合物熔融纺丝成网原理；掌握相对分子质量分布宽度指数和多分散系数的概念；掌握硼化比对纺丝成网的纺丝速度和成形稳定性的影响；掌握纺丝成网工艺中熔融纺丝、拉伸基本原理；掌握拉伸过程中纤维结构的变化；掌握影响静电纺纤维的主要工艺参数和对纤维直径的影响。 九、熔喷工艺 掌握熔喷工艺原理；掌握熔喷超细纤维的成形机理；掌握熔喷聚合物原料的种类及其性能；掌握熔喷非织材料的性能与工艺参数间的关系。 十、非织造产品与性能测试 掌握非织造产品的分类和应用范围；掌握非织造材料的功能整理；掌握过滤材料的主要性能指标和测试方法。 参考书目 柯勤飞.非织造学[M]（第3版）．上海:东华大学出版社，2016.